广东省市场监督管理局

通   告

2019年第11号

# 广东省市场监督管理局关于2018年度

# 流通领域电线电缆商品质量

# 抽查检验情况的通告

2018年度，广东省市场监督管理局组织开展了广东省流通领域的电线电缆商品抽查检验，承担本次抽检任务的检验机构是深圳市计量质量检测研究院。本次抽查检验适用GB/T 28863-2012等监督抽样检验标准进行抽样及判定，抽查检验的监督（核查）总体确定为：广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标（或标称同一生产者）的同一规格型号的电线电缆商品集合。

本次抽查检验共在珠海、汕头、佛山、韶关、梅州、惠州、中山、湛江、揭阳及网络平台的94家经销单位抽取了300款电线电缆样品，经检验判定50款电线电缆监督总体不合格，不合格商品检出率为16.67%。涉及的主要问题为：标志、导体电阻、结构检查、绝缘平均厚度、绝缘最薄点厚度、护套平均厚度、护套最薄处厚度等项目不合格。现将发现的问题和监督总体不合格的商品名单通告如下：

1．标志：本次抽检判定标志不合格电线电缆商品共34款。标志不合格存在产品线身表面未印刷任何标志或印刷字迹不清晰、标志连续性、型号标注错误的问题，以及合格证上的型号、额定电压或执行标准号信息未标注或表示错误。标志虽然不直接影响产品的内在质量，却是用户了解该产品的直接信息来源，不正确的标志在使用或安装时会误导用户，产生不良后果。究其根源，一是企业对标准的规定标识内容不熟悉，不完全理解标准的细节问题。二是由于使用及称呼习惯，很多生产企业仍使用不规范、不完整的型号。标志项目不合格商品名单见表1。

表1  标志项目不合格商品名单

| 序号 | 检验报告编号 | 商品标示信息 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 商品名称 | 生产单位名称 | 生产单位地址 | 商标 | 规格型号 |  |
| 1 | （2018-11）GDGS15-001 | 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃软电缆 | 广州市孖宝电缆有限公司 | 广州市白云区江高镇旧广花路塘贝段自编3号 | 孖宝 | ZR-IVB-BVR 450/750V 4mm2 |  |
| 2 | （2018-11）GDGS15-002 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电缆 | 广州市升世纪电线电缆厂 | 广州市白云区人和工业区 |  | ZR-RVVB 450/750V 2×1 |  |
| 3 | （2018-11）GDGS15-003 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 | 广东宏珠电线电缆有限公司 | 佛山南海区横江工业区 | 宏珠 | ZR-RVS 450/750V 2×1.5mm2 |  |
| 4 | （2018-11）GDGS15-007 | 聚氯乙烯绝缘电线（电缆） | 深圳市宝辉电线电缆厂 | 宝安区宝田工业区 | 宝辉 | ZR-RVS 300/300V 2×1.5mm2 |  |
| 5 | （2018-11）GDGS15-017 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 广东精工电缆实业有限公司 | 广东省广东市番禺区石碁镇小龙村田坎大街三号 | 精工 | ZR-BVR 450/750 6mm2 | 广东精工电缆实业有限公司提出被抽检商品假冒其商标、厂名厂址，并提供鉴别方法。 |
| 6 | （2018-11）GDGS15-026 | 金丰宇线缆 | 广东金丰宇线缆科技有限公司 | 广东省佛山 | 金丰宇 | RVV 300/500V 3×2.5 |  |
| 7 | （2018-11）GDGS15-028 | 软线 | 广东省揭西县宇道科技电线电缆厂 | 棉湖后埔工业区 | 宇道科技 | RVS 2×2.5 |  |
| 8 | （2018-11）GDGS15-041 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | 广东吉青电缆实业有限公司 | 广东省揭阳市揭东经济开发区5号路 | 吉青 | BVR 450/750V 6mm2 100m | 该商品生产单位已自行整改，并更改了新上市商品的外观标识。 |
| 9 | （2018-11）GDGS15-042 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电缆 | 珠江传奇电缆（广州）有限公司 | 广州市白云区钟落潭镇金埔庄路北片工业区E幢9号103 | 珠江传奇 | ZB-RVV 300/500V 2×2.5mm2 100m | 珠江传奇电缆（广州）有限公司提出被抽检商品假冒其商标、厂名厂址，并提供鉴别方法。 |
| 10 | （2018-11）GDGS15-065 | 铜芯聚氯乙烯绝缘护套软电缆 | 中山市横栏镇宇达电缆厂 | 广东省中山市横栏镇茂辉A区利华路 | 横栏汇丰 | 60227IEC53（RVV）450/750V 2×1.5 |  |
| 11 | （2018-11）GDGS15-066 | 铜芯聚氯乙烯绝缘护套软电缆 | 中山市横栏镇宇达电缆厂 | 广东省中山市横栏镇茂辉A区利华路 | 横栏汇丰 | 60227IEC53（RVV）450/750V 2×2.5 |  |
| 12 | （2018-11）GDGS15-067 | 铜芯聚氯乙烯绝缘护套软电缆 | 中山市横栏镇宇达电缆厂 | 广东省中山市横栏镇茂辉A区利华路 | 横栏汇丰 | 60227IEC53（RVV）450/750V 2×1 |  |
| 13 | （2018-11）GDGS15-069 | 中興泰电线电缆（智能建筑机械线缆） | 深圳市中興泰电线电缆有限公司 | 广东省深圳市宝安区 | 中興泰 | ZR-RVB 300/300V 2×1mm2 |  |
| 14 | （2018-11）GDGS15-071 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | 深圳市东远泰电线电缆有限公司 | 深圳市宝安区观澜街道新田新樟路20号 | 东远泰·电缆 | 227IEC53（RVV）300/500V 2×2.5mm2 |  |
| 15 | （2018-11）GDGS15-082 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | 深圳市金万成电线电缆有限公司 | 深圳市宝安区大浪社区浪荣路32号1楼101 | 金万成 | ZC-BVR 450/750V 4mm2 |  |
| 16 | （2018-11）GDGS15-083 | 铝芯聚氯乙烯绝缘电缆 | 深圳市金万成电线电缆有限公司 | 深圳市宝安区大浪街道大浪社区浪荣路32号1楼101 | 金万成 | ZC-BLV 450/750V 10mm2 |  |
| 17 | （2018-11）GDGS15-118 | 铝芯聚氯乙烯绝缘电线 | 广西侨光电线电缆有限公司 | 广西武鸣定罗路伊岭工业集中区B-1号 | 侨辉 | BLV 450/750V 10mm2 |  |
| 18 | （2018-11）GDGS15-160 | 铜芯聚氯乙烯扁形无护套软线 | 广州富羽电缆实业有限公司 | 广州市萝岗区永和经济区田园路84号D座 | 富羽电缆 | 60227IEC42（RVB）300/300V 2×1.0mm2（多芯） 200米 |  |
| 19 | （2018-11）GDGS15-162 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 深圳市金宁达科技有限公司 | 深圳市宝安区石岩料坑朗日工业区二栋 | LINTAL宁达 | RV 300/500V 0.5mm2 100m |  |
| 20 | （2018-11）GDGS15-174 | 红黑线（RVB） | 广州市五羊电子科技有限公司 | 广州市天河区黄村庙元新村六巷5号 | 五羊 | RVB 2×1/2.5 300/500V 2×2.5mm2 |  |
| 21 | （2018-11）GDGS15-184 | 聚氯乙烯绝缘电缆 | 惠州市洪达实业有限公司 | 惠州市河南岸第一工业区 | 洪达 | 60227IEC53（RVV）450/750V 2×1.5 |  |
| 22 | （2018-11）GDGS15-186 | 聚氯乙烯绝缘电缆 | 惠州市洪达实业有限公司 | 惠州市河南岸第一工业区 | 洪达 | 60227IEC53（RVV）450/750V 2×1 |  |
| 23 | （2018-11）GDGS15-187 | 聚氯乙烯绝缘电缆 | 惠州市洪达实业有限公司 | 惠州市河南岸第一工业区 | 洪达 | 60227IEC53（RVV）450/750V 3×2.5 |  |
| 24 | （2018-11）GDGS15-188 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 金都挺电线电缆有限公司 | 惠州市惠城区三栋数码园工业区 | 金都挺 | RVB 450/750V 2×1.5 |  |
| 25 | （2018-11）GDGS15-189 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 金都挺电线电缆有限公司 | 惠州市惠城区三栋数码园工业区 | 金都挺 | RVB 450/750V 2×2.5 |  |
| 26 | （2018-11）GDGS15-238 | 铝芯聚氯乙烯绝缘电缆 | 深圳市旺凌达电缆实业有限公司 | 深圳市宝安区松岗沙埔围工业大道 | 旺凌达 | BLV 450/750V 16mm2 7根 |  |
| 27 | （2018-11）GDGS15-259 | 恒菱·线缆 | 未标注 | 未标注 | 恒菱 | 60227IEC02（RV）10mm2 | 该商品生产单位已自行整改，并更改了新上市商品的外观标识。 |
| 28 | （2018-11）GDGS15-277 | 单芯硬导体无护套电缆 | 广州日信实业有限公司 | 广州市增城朱村街朱村大道中49号 | 蓝叶 | 60227IEC01（BV）2.5mm2 |  |
| 29 | （2018-11）GDGS15-278 | 单芯硬导体无护套电缆 | 广州日信实业有限公司 | 广州市增城朱村街朱村大道中49号 | 蓝叶 | 60227IEC01（BV）1.5mm2 |  |
| 30 | （2018-11）GDGS15-279 | 单芯实芯导体无护套电缆 | 广州日信实业有限公司 | 广州市增城朱村街朱村大道中49号 | 蓝叶 | BV 1mm2 |  |
| 31 | （2018-11）GDGS15-286 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 成航线缆有限公司 | 天津河东区真理道临营中里2号 | 成航 | BLVVB 450/750V 2×6mm2 |  |
| 32 | （2018-11）GDGS15-287 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 成航线缆有限公司 | 天津河东区真理道临营中里2号 | 成航 | BLVVB 450/750V 2×2.5mm2 |  |
| 33 | （2018-11）GDGS15-288 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 成航线缆有限公司 | 天津河东区真理道临营中里2号 | 成航 | BLVVB 450/750V 2×4mm2 |  |
| 34 | （2018-11）GDGS15-290 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线 | 广东永行线缆实业有限公司 | 广州市花都区雅瑶镇三向东路25号 | 永行 | 60227IEC02（RV）450/750V 10mm2 | 该商品生产单位已自行整改，并更改了新上市商品的外观标识。 |

2．导体电阻：本次抽检判定导体电阻不合格电线电缆商品共36款。导体电阻是考察电线电缆电传输性能的重要指标之一。导体电阻不合格的电线电缆在实际运行过程中不仅会增加电流通过时线路产生的损耗、浪费电能，更为严重的是线路产生的损耗将以热的形式散发，导致绝缘材料的老化，轻则缩短电线电缆的使用寿命，重则形成短路，造成火灾、危及人身财产安全。该项目不合格主要原因一是为了降低生产成本，生产企业使用质量不合格的导体材料，例如用从市场回收的含有大量杂质的铜。二是生产企业偷工减料，造成导体截面积不足。三是企业生产过程中的工艺问题，如拉丝工艺的退火不良、生产设备的张力使导体拉伸变细等情况导致导体电阻增大。导体电阻项目不合格商品名单见表2。

表2  导体电阻项目不合格商品名单

| 序号 | 检验报告编号 | 商品标示信息 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 商品名称 | 生产单位名称 | 生产单位地址 | 商标 | 规格型号 |  |
| 1 | （2018-11）GDGS15-001 | 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃软电缆 | 广州市孖宝电缆有限公司 | 广州市白云区江高镇旧广花路塘贝段自编3号 | 孖宝 | ZR-IVB-BVR 450/750V 4mm2 |  |
| 2 | （2018-11）GDGS15-002 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电缆 | 广州市升世纪电线电缆厂 | 广州市白云区人和工业区 |  | ZR-RVVB 450/750V 2×1 |  |
| 3 | （2018-11）GDGS15-003 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 | 广东宏珠电线电缆有限公司 | 佛山南海区横江工业区 | 宏珠 | ZR-RVS 450/750V 2×1.5mm2 |  |
| 4 | （2018-11）GDGS15-007 | 聚氯乙烯绝缘电线（电缆） | 深圳市宝辉电线电缆厂 | 宝安区宝田工业区 | 宝辉 | ZR-RVS 300/300V 2×1.5mm2 |  |
| 5 | （2018-11）GDGS15-008 | 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃软电缆 | 广州市孖宝电缆有限公司 | 广州市白云区江高镇旧广花路塘贝段自编3号 | 孖宝 | ZR-IVR-BVR 450/750V 6mm2 |  |
| 6 | （2018-11）GDGS15-009 | 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃软电缆 | 广州孖宝电缆有限公司 | 广州市白云区江高镇旧广花路塘贝段自编3号 | 孖宝 | ZR-IVB-BVR 450/750V 2.5mm2 |  |
| 7 | （2018-11）GDGS15-016 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 | 广东省中山市新华丰电缆厂 | 广东省中山市横栏镇九顷工业区 | 新峰 | RVV 300/500V 2×6mm2 |  |
| 8 | （2018-11）GDGS15-017 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 广东精工电缆实业有限公司 | 广东省广东市番禺区石碁镇小龙村田坎大街三号 | 精工 | ZR-BVR 450/750 6mm2 | 广东精工电缆实业有限公司提出被抽检商品假冒其商标、厂名厂址，并提供鉴别方法。 |
| 9 | （2018-11）GDGS15-018 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 广东精工电缆实业有限公司 | 广东省广州市番禺区石碁镇小龙村田坎大街三号 | 精工 | ZR-BVR 450/750V 4mm2 | 广东精工电缆实业有限公司提出被抽检商品假冒其商标、厂名厂址，并提供鉴别方法。 |
| 10 | （2018-11）GDGS15-026 | 金丰宇线缆 | 广东金丰宇线缆科技有限公司 | 广东省佛山 | 金丰宇 | RVV 300/500V 3×2.5 |  |
| 11 | （2018-11）GDGS15-027 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 | 江门市三雅电线电缆厂 | 广东省鹤山古劳镇三连工业区1区6号 | 三雅 | 60227IEC53（RVV）300/500V 3×2.5mm2 |  |
| 12 | （2018-11）GDGS15-028 | 软线 | 广东省揭西县宇道科技电线电缆厂 | 棉湖后埔工业区 | 宇道科技 | RVS 2×2.5 |  |
| 13 | （2018-11）GDGS15-037 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电缆 | 珠江传奇电缆（广州）有限公司 | 广州市白云区钟落潭镇金埔庄路北片工业区E幢9号103 | 珠江传奇 | ZB-BVR 450/750V 4mm2 100m | 珠江传奇电缆（广州）有限公司提出被抽检商品假冒其商标、厂名厂址，并提供鉴别方法。 |
| 14 | （2018-11）GDGS15-042 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电缆 | 珠江传奇电缆（广州）有限公司 | 广州市白云区钟落潭镇金埔庄路北片工业区E幢9号103 | 珠江传奇 | ZB-RVV 300/500V 2×2.5mm2 100m | 珠江传奇电缆（广州）有限公司提出被抽检商品假冒其商标、厂名厂址，并提供鉴别方法。 |
| 15 | （2018-11）GDGS15-065 | 铜芯聚氯乙烯绝缘护套软电缆 | 中山市横栏镇宇达电缆厂 | 广东省中山市横栏镇茂辉A区利华路 | 横栏汇丰 | 60227IEC53（RVV）450/750V 2×1.5 |  |
| 16 | （2018-11）GDGS15-066 | 铜芯聚氯乙烯绝缘护套软电缆 | 中山市横栏镇宇达电缆厂 | 广东省中山市横栏镇茂辉A区利华路 | 横栏汇丰 | 60227IEC53（RVV）450/750V 2×2.5 |  |
| 17 | （2018-11）GDGS15-067 | 铜芯聚氯乙烯绝缘护套软电缆 | 中山市横栏镇宇达电缆厂 | 广东省中山市横栏镇茂辉A区利华路 | 横栏汇丰 | 60227IEC53（RVV）450/750V 2×1 |  |
| 18 | （2018-11）GDGS15-069 | 中興泰电线电缆（智能建筑机械线缆） | 深圳市中興泰电线电缆有限公司 | 广东省深圳市宝安区 | 中興泰 | ZR-RVB 300/300V 2×1mm2 |  |
| 19 | （2018-11）GDGS15-071 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | 深圳市东远泰电线电缆有限公司 | 深圳市宝安区观澜街道新田新樟路20号 | 东远泰·电缆 | 227IEC53（RVV）300/500V 2×2.5mm2 |  |
| 20 | （2018-11）GDGS15-119 | 阻燃聚氯乙烯绝缘电线 | 韶关市好彩电线电缆厂 | 韶关市韶南大道五公里民营工业园好彩路13号 | 好彩 | ZR-BV 450/750V 1.5mm2 |  |
| 21 | （2018-11）GDGS15-120 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电线 | 韶关市好彩电线电缆厂 | 韶关市韶南大道五公里民营工业园好彩路13号 | 好彩 | ZR-BVV 300/500V 1.5mm2 |  |
| 22 | （2018-11）GDGS15-130 | 铝芯聚氯乙烯绝缘电线 | 韶关市浈江区金辉电线电缆厂 | 韶关市浈江区陵南路 | 新金辉 | BLV 450/750V 6mm2 1/2.76mm |  |
| 23 | （2018-11）GDGS15-132 | 铝芯聚氯乙烯绝缘电线 | 天虹电线电缆厂 | 韶关市粤北工业开发区 | 金虹 | BLV 450/750V 6mm2 |  |
| 24 | （2018-11）GDGS15-133 | 铝芯聚氯乙烯绝缘电线 | 天虹电线电缆厂 | 韶关市粤北工业开发区 | 天虹 | BLV 450/750V 10mm2 |  |
| 25 | （2018-11）GDGS15-160 | 铜芯聚氯乙烯扁形无护套软线 | 广州富羽电缆实业有限公司 | 广州市萝岗区永和经济区田园路84号D座 | 富羽电缆 | 60227IEC42（RVB）300/300V 2×1.0mm2（多芯） 200米 |  |
| 26 | （2018-11）GDGS15-162 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 深圳市金宁达科技有限公司 | 深圳市宝安区石岩料坑朗日工业区二栋 | LINTAL宁达 | RV 300/500V 0.5mm2 100m |  |
| 27 | （2018-11）GDGS15-174 | 红黑线（RVB） | 广州市五羊电子科技有限公司 | 广州市天河区黄村庙元新村六巷5号 | 五羊 | RVB 2×1/2.5 300/500V 2×2.5mm2 |  |
| 28 | （2018-11）GDGS15-179 | 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃电缆 | 广州市五羊电子科技有限公司 | 广州市天河区黄村庙元新村六巷5号 | 环保五羊 | ZR-BVR 450/750V 1×4mm2 |  |
| 29 | （2018-11）GDGS15-184 | 聚氯乙烯绝缘电缆 | 惠州市洪达实业有限公司 | 惠州市河南岸第一工业区 | 洪达 | 60227IEC53（RVV）450/750V 2×1.5 |  |
| 30 | （2018-11）GDGS15-186 | 聚氯乙烯绝缘电缆 | 惠州市洪达实业有限公司 | 惠州市河南岸第一工业区 | 洪达 | 60227IEC53（RVV）450/750V 2×1 |  |
| 31 | （2018-11）GDGS15-187 | 聚氯乙烯绝缘电缆 | 惠州市洪达实业有限公司 | 惠州市河南岸第一工业区 | 洪达 | 60227IEC53（RVV）450/750V 3×2.5 |  |
| 32 | （2018-11）GDGS15-188 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 金都挺电线电缆有限公司 | 惠州市惠城区三栋数码园工业区 | 金都挺 | RVB 450/750V 2×1.5 |  |
| 33 | （2018-11）GDGS15-189 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 金都挺电线电缆有限公司 | 惠州市惠城区三栋数码园工业区 | 金都挺 | RVB 450/750V 2×2.5 |  |
| 34 | （2018-11）GDGS15-275 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电线电缆 | 广东金胜电工有限公司 | 江门市新会区会城新侨路7-2号102 |  | ZB-RVV 300/500V 2×2.5mm2 | 该商品生产单位已自行整改，并更改了新上市商品的外观标识。 |
| 35 | （2018-11）GDGS15-286 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 成航线缆有限公司 | 天津河东区真理道临营中里2号 | 成航 | BLVVB 450/750V 2×6mm2 |  |
| 36 | （2018-11）GDGS15-287 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 成航线缆有限公司 | 天津河东区真理道临营中里2号 | 成航 | BLVVB 450/750V 2×2.5mm2 |  |

3．结构检查：本次抽检判定结构检查不合格电线电缆商品共2款。结构检查主要是指电线电缆软导体中单线的最大直径和硬导体中单线最少根数应符合GB/T3956-2008《电缆的导体》的要求及相应的产品标准的规定。本次抽查发现的2款结构检查不合格电线电缆均为软导体中单线直径超过标准要求。此项目不合格的主要危害是降低了产品的柔韧度，会减少线缆的使用寿命。不合格主要原因是生产企业对标准理解不清楚，未能严格按照标准要求进行生产，生产过程也未严格按照标准要求进行检验。结构检查不合格商品名单见表3。

表3  结构检查项目不合格商品名单

| 序号 | 检验报告编号 | 商品标示信息 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 商品名称 | 生产单位名称 | 生产单位地址 | 商标 | 规格型号 |  |
| 1 | （2018-11）GDGS15-003 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 | 广东宏珠电线电缆有限公司 | 佛山南海区横江工业区 | 宏珠 | ZR-RVS 450/750V 2×1.5mm2 |  |
| 2 | （2018-11）GDGS15-028 | 软线 | 广东省揭西县宇道科技电线电缆厂 | 棉湖后埔工业区 | 宇道科技 | RVS 2×2.5 |  |

4．绝缘平均厚度：本次抽检判定绝缘平均厚度不合格电线电缆商品共5款。绝缘平均厚度不合格将导致绝缘层不能起到正常的绝缘和保护作用。绝缘平均厚度不合格，容易发生泄露电流过大，甚至发生电气击穿及短路现象，最终将导致电气火灾，造成人员财产安全危害。出现这类问题的主要原因一是企业对此类出厂检验项目把关不严，未严格进行抽检。二是企业生产工艺水平差、人员操作水平低，未选择适合的模具或正确的调整模具之间的距离，无法在生产过程中严格控制厚度。绝缘平均厚度不合格商品名单见表4。

表4  绝缘平均厚度项目不合格商品名单

| 序号 | 检验报告编号 | 商品标示信息 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 商品名称 | 生产单位名称 | 生产单位地址 | 商标 | 规格型号 |  |
| 1 | （2018-11）GDGS15-026 | 金丰宇线缆 | 广东金丰宇线缆科技有限公司 | 广东省佛山 | 金丰宇 | RVV 300/500V 3×2.5 |  |
| 2 | （2018-11）GDGS15-071 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | 深圳市东远泰电线电缆有限公司 | 深圳市宝安区观澜街道新田新樟路20号 | 东远泰·电缆 | 227IEC53（RVV）300/500V 2×2.5mm2 |  |
| 3 | （2018-11）GDGS15-286 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 成航线缆有限公司 | 天津河东区真理道临营中里2号 | 成航 | BLVVB 450/750V 2×6mm2 |  |
| 4 | （2018-11）GDGS15-287 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 成航线缆有限公司 | 天津河东区真理道临营中里2号 | 成航 | BLVVB 450/750V 2×2.5mm2 |  |
| 5 | （2018-11）GDGS15-288 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 成航线缆有限公司 | 天津河东区真理道临营中里2号 | 成航 | BLVVB 450/750V 2×4mm2 |  |

5．绝缘最薄点厚度：本次抽检判定绝缘最薄点厚度不合格电线电缆商品共11款。绝缘最薄点厚度不合格将导致绝缘层不能起到正常的绝缘和保护作用。绝缘最薄点处不合格，容易发生泄露电流过大，甚至发生电气击穿及短路现象，最终将导致电气火灾，造成人员财产安全危害。出现这类问题的主要原因一是企业对此类出厂检验项目把关不严，未严格进行抽检。二是企业生产工艺水平差、人员操作水平低，未选择适合的模具或正确的调整模具之间的距离，无法在生产过程中严格控制厚度。绝缘最薄点厚度不合格商品名单见表5。

表5  绝缘最薄点厚度项目不合格商品名单

| 序号 | 检验报告编号 | 商品标示信息 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 商品名称 | 生产单位名称 | 生产单位地址 | 商标 | 规格型号 |  |
| 1 | （2018-11）GDGS15-015 | 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃C类软电缆 | 广东联讯电缆有限公司 | 中山市南头镇升辉南工业区腾业路1号 | 粤联讯电缆 | ZC-BVR 450/750V 4mm2 | 该商品生产单位已自行整改，并更改了新上市商品的外观标识。 |
| 2 | （2018-11）GDGS15-026 | 金丰宇线缆 | 广东金丰宇线缆科技有限公司 | 广东省佛山 | 金丰宇 | RVV 300/500V 3×2.5 |  |
| 3 | （2018-11）GDGS15-048 | （阻燃）铜芯聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 深圳市国讯电线电缆有限公司 | 深圳市龙岗区平湖平新北路57号工业园 | 国讯电缆 | ZC-BVR 450/750V 6mm2 100m |  |
| 4 | （2018-11）GDGS15-071 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | 深圳市东远泰电线电缆有限公司 | 深圳市宝安区观澜街道新田新樟路20号 | 东远泰·电缆 | 227IEC53（RVV）300/500V 2×2.5mm2 |  |
| 5 | （2018-11）GDGS15-082 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | 深圳市金万成电线电缆有限公司 | 深圳市宝安区大浪社区浪荣路32号1楼101 | 金万成 | ZC-BVR 450/750V 4mm2 |  |
| 6 | （2018-11）GDGS15-162 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 深圳市金宁达科技有限公司 | 深圳市宝安区石岩料坑朗日工业区二栋 | LINTAL宁达 | RV 300/500V 0.5mm2 100m |  |
| 7 | （2018-11）GDGS15-176 | 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃电缆 | 广州市五羊电子科技有限公司 | 广州市天河区黄村庙元新村六巷5号 | 环保五羊 | ZR-BVR 450/750V 1×6mm2 |  |
| 8 | （2018-11）GDGS15-275 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电线电缆 | 广东金胜电工有限公司 | 江门市新会区会城新侨路7-2号102 |  | ZB-RVV 300/500V 2×2.5mm2 | 该商品生产单位已自行整改，并更改了新上市商品的外观标识。 |
| 9 | （2018-11）GDGS15-286 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 成航线缆有限公司 | 天津河东区真理道临营中里2号 | 成航 | BLVVB 450/750V 2×6mm2 |  |
| 10 | （2018-11）GDGS15-287 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 成航线缆有限公司 | 天津河东区真理道临营中里2号 | 成航 | BLVVB 450/750V 2×2.5mm2 |  |
| 11 | （2018-11）GDGS15-288 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 成航线缆有限公司 | 天津河东区真理道临营中里2号 | 成航 | BLVVB 450/750V 2×4mm2 |  |

6．护套平均厚度：本次抽检判定护套平均厚度不合格电线电缆商品共4款。护套的平均厚度不合格将导致护套层不能起到正常的绝缘和保护作用。护套的作用是保护电缆的绝缘线芯在外力作用下不受损伤，平均厚度不合格，达不到设计要求的保护作用，护套破损后，影响到绝缘的安全使用，也会引起电气短路等危害。出现这类问题的主要原因一是企业对此类出厂检验项目把关不严，未严格进行抽检。二是企业生产工艺水平差、人员操作水平低，未选择适合的模具或正确的调整模具之间的距离，无法在生产过程中严格控制厚度。护套平均厚度不合格商品名单见表6。

表6  护套平均厚度项目不合格商品名单

| 序号 | 检验报告编号 | 商品标示信息 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 商品名称 | 生产单位名称 | 生产单位地址 | 商标 | 规格型号 |  |
| 1 | （2018-11）GDGS15-042 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电缆 | 珠江传奇电缆（广州）有限公司 | 广州市白云区钟落潭镇金埔庄路北片工业区E幢9号103 | 珠江传奇 | ZB-RVV 300/500V 2×2.5mm2 100m | 珠江传奇电缆（广州）有限公司提出被抽检商品假冒其商标、厂名厂址，并提供鉴别方法。 |
| 2 | （2018-11）GDGS15-286 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 成航线缆有限公司 | 天津河东区真理道临营中里2号 | 成航 | BLVVB 450/750V 2×6mm2 |  |
| 3 | （2018-11）GDGS15-287 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 成航线缆有限公司 | 天津河东区真理道临营中里2号 | 成航 | BLVVB 450/750V 2×2.5mm2 |  |
| 4 | （2018-11）GDGS15-288 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 成航线缆有限公司 | 天津河东区真理道临营中里2号 | 成航 | BLVVB 450/750V 2×4mm2 |  |

7．护套最薄点厚度：本次抽检判定护套平均厚度不合格电线电缆商品共5款。护套最薄点厚度不合格将导致护套层不能起到正常的绝缘和保护作用。护套的作用是保护电缆的绝缘线芯在外力作用下不受损伤，最薄处厚度不合格，达不到设计要求的保护作用，护套破损后，影响到绝缘的安全使用，也会引起电气短路等危害。出现这类问题的主要原因一是企业对此类出厂检验项目把关不严，未严格进行抽检。二是企业生产工艺水平差、人员操作水平低，未选择适合的模具或正确的调整模具之间的距离，无法在生产过程中严格控制厚度。护套最薄点厚度不合格商品名单见表7。

表7  护套最薄点厚度项目不合格商品名单

| 序号 | 检验报告编号 | 商品标示信息 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 商品名称 | 生产单位名称 | 生产单位地址 | 商标 | 规格型号 |  |
| 1 | （2018-11）GDGS15-026 | 金丰宇线缆 | 广东金丰宇线缆科技有限公司 | 广东省佛山 | 金丰宇 | RVV 300/500V 3×2.5 |  |
| 2 | （2018-11）GDGS15-042 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电缆 | 珠江传奇电缆（广州）有限公司 | 广州市白云区钟落潭镇金埔庄路北片工业区E幢9号103 | 珠江传奇 | ZB-RVV 300/500V 2×2.5mm2 100m | 珠江传奇电缆（广州）有限公司提出被抽检商品假冒其商标、厂名厂址，并提供鉴别方法。 |
| 3 | （2018-11）GDGS15-286 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 成航线缆有限公司 | 天津河东区真理道临营中里2号 | 成航 | BLVVB 450/750V 2×6mm2 |  |
| 4 | （2018-11）GDGS15-287 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 成航线缆有限公司 | 天津河东区真理道临营中里2号 | 成航 | BLVVB 450/750V 2×2.5mm2 |  |
| 5 | （2018-11）GDGS15-288 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 成航线缆有限公司 | 天津河东区真理道临营中里2号 | 成航 | BLVVB 450/750V 2×4mm2 |  |

8．本次抽检共有26款商品涉及多个项目不合格，名单详见表8。

表8  涉及多个项目不合格的商品名单

| 序号 | 检验报告编号 | 商品标示信息 |  |  |  |  | 不合格项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 商品名称 | 生产单位名称 | 生产单位地址 | 商标 | 规格型号 |  |  |
| 1 | （2018-11）GDGS15-001 | 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃软电缆 | 广州市孖宝电缆有限公司 | 广州市白云区江高镇旧广花路塘贝段自编3号 | 孖宝 | ZR-IVB-BVR 450/750V 4mm | 1.标志 2.导体电阻 |  |
| 2 | （2018-11）GDGS15-002 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电缆 | 广州市升世纪电线电缆厂 | 广州市白云区人和工业区 |  | ZR-RVVB 450/750V 2×1 | 1.标志 2.导体电阻 |  |
| 3 | （2018-11）GDGS15-003 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 | 广东宏珠电线电缆有限公司 | 佛山南海区横江工业区 | 宏珠 | ZR-RVS 450/750V 2×1.5mm | 1.标志 2.导体电阻 3.结构检查 |  |
| 4 | （2018-11）GDGS15-007 | 聚氯乙烯绝缘电线（电缆） | 深圳市宝辉电线电缆厂 | 宝安区宝田工业区 | 宝辉 | ZR-RVS 300/300V 2×1.5mm | 1.标志 2.导体电阻 |  |
| 5 | （2018-11）GDGS15-017 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 广东精工电缆实业有限公司 | 广东省广东市番禺区石碁镇小龙村田坎大街三号 | 精工 | ZR-BVR 450/750 6mm | 1.标志 2.导体电阻 | 广东精工电缆实业有限公司提出被抽检商品假冒其商标、厂名厂址，并提供鉴别方法。 |
| 6 | （2018-11）GDGS15-026 | 金丰宇线缆 | 广东金丰宇线缆科技有限公司 | 广东省佛山 | 金丰宇 | RVV 300/500V 3×2.5 | 1.标志 2.导体电阻 3.绝缘平均厚度 4.绝缘最薄点厚度 5.护套最薄处厚度 |  |
| 7 | （2018-11）GDGS15-028 | 软线 | 广东省揭西县宇道科技电线电缆厂 | 棉湖后埔工业区 | 宇道科技 | RVS 2×2.5 | 1.标志 2.导体电阻 3.结构检查 |  |
| 8 | （2018-11）GDGS15-042 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电缆 | 珠江传奇电缆（广州）有限公司 | 广州市白云区钟落潭镇金埔庄路北片工业区E幢9号103 | 珠江传奇 | ZB-RVV 300/500V 2×2.5mm 100m | 1.标志 2.导体电阻 3.护套平均厚度 4.护套最薄处厚度 | 珠江传奇电缆（广州）有限公司提出被抽检商品假冒其商标、厂名厂址，并提供鉴别方法。 |
| 9 | （2018-11）GDGS15-065 | 铜芯聚氯乙烯绝缘护套软电缆 | 中山市横栏镇宇达电缆厂 | 广东省中山市横栏镇茂辉A区利华路 | 横栏汇丰 | 60227IEC53（RVV）450/750V 2×1.5 | 1.标志 2.导体电阻 |  |
| 10 | （2018-11）GDGS15-066 | 铜芯聚氯乙烯绝缘护套软电缆 | 中山市横栏镇宇达电缆厂 | 广东省中山市横栏镇茂辉A区利华路 | 横栏汇丰 | 60227IEC53（RVV）450/750V 2×2.5 | 1.标志 2.导体电阻 |  |
| 11 | （2018-11）GDGS15-067 | 铜芯聚氯乙烯绝缘护套软电缆 | 中山市横栏镇宇达电缆厂 | 广东省中山市横栏镇茂辉A区利华路 | 横栏汇丰 | 60227IEC53（RVV）450/750V 2×1 | 1.标志 2.导体电阻 |  |
| 12 | （2018-11）GDGS15-069 | 中興泰电线电缆（智能建筑机械线缆） | 深圳市中興泰电线电缆有限公司 | 广东省深圳市宝安区 | 中興泰 | ZR-RVB 300/300V 2×1mm | 1.标志 2.导体电阻 |  |
| 13 | （2018-11）GDGS15-071 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | 深圳市东远泰电线电缆有限公司 | 深圳市宝安区观澜街道新田新樟路20号 | 东远泰·电缆 | 227IEC53（RVV）300/500V 2×2.5mm | 1.标志 2.导体电阻 3.绝缘平均厚度 4.绝缘最薄点厚度 |  |
| 14 | （2018-11）GDGS15-082 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | 深圳市金万成电线电缆有限公司 | 深圳市宝安区大浪社区浪荣路32号1楼101 | 金万成 | ZC-BVR 450/750V 4mm | 1.标志 2.绝缘最薄点厚度 |  |
| 15 | （2018-11）GDGS15-160 | 铜芯聚氯乙烯扁形无护套软线 | 广州富羽电缆实业有限公司 | 广州市萝岗区永和经济区田园路84号D座 | 富羽电缆 | 60227IEC42（RVB）300/300V 2×1.0mm（多芯） 200米 | 1.标志 2.导体电阻 |  |
| 16 | （2018-11）GDGS15-162 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 深圳市金宁达科技有限公司 | 深圳市宝安区石岩料坑朗日工业区二栋 | LINTAL宁达 | RV 300/500V 0.5mm 100m | 1.标志 2.导体电阻 3.绝缘最薄点厚度 |  |
| 17 | （2018-11）GDGS15-174 | 红黑线（RVB） | 广州市五羊电子科技有限公司 | 广州市天河区黄村庙元新村六巷5号 | 五羊 | RVB 2×1/2.5 300/500V 2×2.5mm | 1.标志 2.导体电阻 |  |
| 18 | （2018-11）GDGS15-184 | 聚氯乙烯绝缘电缆 | 惠州市洪达实业有限公司 | 惠州市河南岸第一工业区 | 洪达 | 60227IEC53（RVV）450/750V 2×1.5 | 1.标志 2.导体电阻 |  |
| 19 | （2018-11）GDGS15-186 | 聚氯乙烯绝缘电缆 | 惠州市洪达实业有限公司 | 惠州市河南岸第一工业区 | 洪达 | 60227IEC53（RVV）450/750V 2×1 | 1.标志 2.导体电阻 |  |
| 20 | （2018-11）GDGS15-187 | 聚氯乙烯绝缘电缆 | 惠州市洪达实业有限公司 | 惠州市河南岸第一工业区 | 洪达 | 60227IEC53（RVV）450/750V 3×2.5 | 1.标志 2.导体电阻 |  |
| 21 | （2018-11）GDGS15-188 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 金都挺电线电缆有限公司 | 惠州市惠城区三栋数码园工业区 | 金都挺 | RVB 450/750V 2×1.5 | 1.标志 2.导体电阻 |  |
| 22 | （2018-11）GDGS15-189 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 金都挺电线电缆有限公司 | 惠州市惠城区三栋数码园工业区 | 金都挺 | RVB 450/750V 2×2.5 | 1.标志 2.导体电阻 |  |
| 23 | （2018-11）GDGS15-275 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电线电缆 | 广东金胜电工有限公司 | 江门市新会区会城新侨路7-2号102 |  | ZB-RVV 300/500V 2×2.5mm | 1.导体电阻 2.绝缘最薄点厚度 | 该商品生产单位已自行整改，并更改了新上市商品的外观标识。 |
| 24 | （2018-11）GDGS15-286 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 成航线缆有限公司 | 天津河东区真理道临营中里2号 | 成航 | BLVVB 450/750V 2×6mm | 1.标志 2.导体电阻 3.绝缘平均厚度 4.绝缘最薄点厚度 5.护套平均厚度 6.护套最薄处厚度 |  |
| 25 | （2018-11）GDGS15-287 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 成航线缆有限公司 | 天津河东区真理道临营中里2号 | 成航 | BLVVB 450/750V 2×2.5mm | 1.标志 2.导体电阻 3.绝缘平均厚度 4.绝缘最薄点厚度 5.护套平均厚度 6.护套最薄处厚度 |  |
| 26 | （2018-11）GDGS15-288 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 成航线缆有限公司 | 天津河东区真理道临营中里2号 | 成航 | BLVVB 450/750V 2×4mm | 1.标志 2.绝缘平均厚度 3.绝缘最薄点厚度 4.护套平均厚度 5.护套最薄处厚度 |  |

广东省市场监督管理局已向不合格商品的生产者发出了不得提供本次检验判定不合格商品（同一商标同一规格型号电线电缆商品）的行政告知书，向相关销售者发出了责令停止销售本次检验判定不合格商品（同一商标同一规格型号电线电缆商品）的责令改正通知书，各级市场监管部门已依据《产品质量法》等相关法律法规对本次被抽样的不合格商品销售者实施了行政处罚，同时将采取多项措施督促全省销售者对相同标称商标相同型号不合格商品予以退市、依据消费者要求对已销售的电线电缆商品予以退货。本省范围内的经营者，凡是经营与本次通告的同一商标（或者同一标称生产者）同一规格型号不合格电线电缆商品的，均应按照法律法规的规定采取停止销售、依据消费者要求退货措施。对于未采取停止销售不合格商品及依据消费者要求退货措施的，市场监管部门将依法予以查处。

广东省市场监督管理局

2019年1月10日

公开方式：主动公开

抄送：省住房城乡建设厅，省档案馆。

广东省市场监督管理局办公室          2019年1月10日印发