广东省市场监督管理局

通   告

2018年第40号

# 广东省市场监督管理局关于2018年度流通领域钢筋商品质量抽查检验情况的通告

2018年度，广东省市场监督管理局组织开展了广东省流通领域钢筋商品的抽查检验，承担本次抽检任务的检验机构是深圳市计量质量检测研究院。本次抽查检验适用GB/T 2828.4-2008进行抽样及判定，抽查检验的监督（核查）总体确定为：同一销售者销售的同标称商标（或同一个标称生产单位）同型号规格的钢筋商品集合。

本次抽查检验判定13款钢筋不合格。涉及的主要问题为：力学性能、重量偏差、尺寸（横肋高）、化学成分等项目。现将抽查检验发现的问题及涉及的商品名单通报如下：

1．力学性能：本次抽检判定力学性能不合格钢筋商品共10款。本次不合格项目集中在产品屈服强度、抗拉强度、钢筋实测抗拉强度与实测屈服强度之比低于标准要求限值，钢筋实测屈服强度与规定的屈服强度特征值之比高于标准要求限值。钢筋屈服强度是钢筋开始丧失对变形的抵抗能力，并开始产生大量塑性变形时的应力。抗拉强度反映的是材料在外力作用下，抵抗破坏的能力。强屈比是指钢筋的抗震性能，是由钢筋的抗拉强度实测值/屈服强度实测值得来的，反映了钢材的强度储备。发生地震时，钢筋受力会超过屈服阶段，规定强屈比大于等于1.25，是防止刚超过屈服阶段，房屋就倒塌。规定强屈比不超过1.30是为保证破坏顺序与设计的顺序一致，防止无规律的破坏，造成伤亡。力学性能不合格可能造成结构变形、开裂，甚至断裂，影响楼房的结构安全和使用性能。力学性能项目不合格商品名单如下：

表1  力学性能项目不合格商品名单

| 序号 | 检验报告 编号 | 商品标示信息 |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 商品 名称 | 生产单位 名称 | 生产单位地址 | 商标 | 规格 型号 | 被抽样经营者名称 | 被抽样经营者地址 |  |
| 1 | (2018-03)GDGS15-012 | 热轧带肋钢筋 | 台山市宝丰钢铁有限公司 | 广东省台山市大江镇潭江工业区 | / | HRB400 Ф12mm | 佛山市中伟钢铁有限公司 | 佛山市高明区荷城街道西黎村牌坊左侧之一商铺 |  |
| 2 | (2018-03)GDGS15-020 | 热轧光圆钢筋 | 沧州临港三菱金属制品有限公司 | 河北省沧州市临港经济开发区中捷农场13队 | 沧钢 | HPB300 Ф16mm×9m | 佛山市顺德区乐从宏基物资贸易有限公司 | 佛山市顺德区乐从镇广东乐从钢铁世界C2区南五路06、08号 |  |
| 3 | (2018-03)GDGS15-041 | 热轧带肋钢筋 | 韶关市新伟金属工贸有限公司（原韶钢集团黄岗轧钢厂） | / | / | HRB400E Ф14mm | 连南瑶族自治县茂业钢材店 | 清远市连南县三江镇联红村4组 |  |
| 4 | (2018-03)GDGS15-075 | 热轧等边角钢 | 天津市兆博实业有限公司 | / | / | Q235B 40×3mm | 东莞市骅彪钢铁贸易有限公司 | 东莞市塘厦镇清湖头社区环市南路159号 |  |
| 5 | (2018-03)GDGS15-076 | 热轧等边角钢 | 天津市兆博实业有限公司 | / | / | Q235B 30×3mm | 东莞市骅彪钢铁贸易有限公司 | 东莞市塘厦镇清湖头社区环市南路159号 |  |
| 6 | (2018-03)GDGS15-099 | 等边角钢 | 唐山唐城实业有限公司 | 河北省唐山市 | / | Q235B 40×4mm | 紫金县城国辉建材门市 | 河源市紫金县紫城镇西郊过镜公路边 |  |
| 7 | (2018-03)GDGS15-115 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 | 防城港市福城钢铁制品有限公司 | / | / | HRB400E Ф12mm | 化州市河西清梁建筑材料购销部 | 化州市河西街道新路口工业城25米街右侧 |  |
| 8 | (2018-03)GDGS15-149 | 螺纹钢 | 本溪北营钢铁（集团）股份有限公司 | / | / | HRB400E Ф18mm | 东莞市厚街菊兴钢筋购销店 | 东莞市厚街村西环路电厂对面 |  |
| 9 | (2018-03)GDGS15-171 | 热轧带肋钢筋 | 锦州锦兴特钢有限公司 | / | 富冠 | HRB400E Ф16mm | 东莞市茂业建材有限公司横沥分公司 | 东莞市横沥镇田坑村东环路（铁路东侧） |  |
| 10 | (2018-03)GDGS15-172 | 热轧带肋钢筋 | 锦州锦兴特钢有限公司 | / | 富冠 | HRB400E Ф18mm | 东莞市茂业建材有限公司横沥分公司 | 东莞市横沥镇田坑村东环路（铁路东侧） |  |

2．重量偏差：本次抽检判定重量偏差不合格钢筋商品共2款。重量偏差超过标准允许的负偏差，直接导致钢筋截面积变小，使钢筋可承受的负荷变小，容易使工程存在安全隐患，造成危险。热轧带肋钢筋的重量偏差不合格。究其原因是生产企业为了迎合市场，故意降低标准要求组织生产、片面追求经济效益是造成产品质量不合格的主要因素；经销商在销售时按照钢筋长度进行计算，重量偏差愈大，其中的利润愈高。生产厂家为了迎合经销商，故意生产出重量偏差不合格的产品。此外，部分企业未按国家标准要求组织生产，负公差轧制控制不当，致使重量偏差偏小。重量偏差项目不合格商品名单如下：

表2  重量偏差项目不合格商品名单

| 序号 | 检验报告 编号 | 商品标示信息 |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 商品 名称 | 生产单位 名称 | 生产单位地址 | 商标 | 规格 型号 | 被抽样经营者名称 | 被抽样经营者地址 |  |
| 1 | (2018-03)GDGS15-016 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 | 广西梧州市西南特钢有限公司 | 广西省梧州市夏郢镇儒岩村 | / | HRB400E Ф16mm | 顺德陈村顺祥福建材购销部 | 佛山市顺德区陈村镇绀现村委会佛陈路绀现路段佛陈路南68号金锠国际金属交易广场A区61号之二 |  |
| 2 | (2018-03)GDGS15-028 | 热轧带肋钢筋 | 河北东海特钢集团有限公司 | 河北省唐山市滦县茨榆坨工业园 | / | HRB400E Ф18mm | 佛山市南海区丹灶镇春达钢材店 | 佛山市南海区丹灶镇上安社区中坊开发区 |  |

3．尺寸（横肋高）：本次抽检判定尺寸（横肋高）不合格钢筋商品共1款。横肋高尺寸偏低，减少了与水泥的接触面积，使整体建筑强度降低。出现横肋高不合格主要是生产企业未按国家标准要求组织生产，负公差轧制控制不当，致使横肋高偏小。尺寸（横肋高）项目不合格商品名单如下：

表3  尺寸（横肋高）项目不合格商品名单

| 序号 | 检验报告 编号 | 商品标示信息 |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 商品 名称 | 生产单位 名称 | 生产单位地址 | 商标 | 规格 型号 | 被抽样经营者名称 | 被抽样经营者地址 |  |
| 1 | (2018-03)GDGS15-179 | 热轧带肋钢筋 | 广东港源金属实业有限公司 | / | / | HRB400 Ф10mm×12m | 东莞市虎门合富钢材加工店 | 东莞市虎门镇太沙路边新墟路段 |  |

4．化学成分：本次抽检判定化学成分不合格钢筋商品共2款。碳含量偏高，会造成钢材塑性和冲击性能降低，焊接性能变差。碳含量高还会降低钢材的耐大气腐蚀能力。化学成分项目不合格商品名单如下：

表4  化学成分项目不合格商品名单

| 序号 | 检验报告编号 | 商品标示信息 |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 商品名称 | 生产单位名称 | 生产单位地址 | 商标 | 规格型号 | 被抽样经营者名称 | 被抽样经营者地址 |  |
| 1 | (2018-03)GDGS15-075 | 热轧等边角钢 | 天津市兆博实业有限公司 | / | / | Q235B 40×3mm | 东莞市骅彪钢铁贸易有限公司 | 东莞市塘厦镇清湖头社区环市南路159号 |  |
| 2 | (2018-03)GDGS15-076 | 热轧等边角钢 | 天津市兆博实业有限公司 | / | / | Q235B 30×3mm | 东莞市骅彪钢铁贸易有限公司 | 东莞市塘厦镇清湖头社区环市南路159号 |  |

广东省市场监督管理局已向相关销售者发出了停止销售本次检验判定不合格商品（同一商标同一规格型号钢筋商品）的责令改正通知书，并要求销售者依据消费者要求对已销售的钢筋商品予以退货，各级市场监管部门已依据《产品质量法》等相关法律法规对本次抽样不合格商品的销售者实施了行政处罚。对于拒不采取停止销售不合格商品及依据消费者要求退货措施的，市场监管部门将依法予以查处。

广东省市场监督管理局

2018年12月5日

公开方式：主动公开

抄送：省委办公厅（省档案局）。

广东省市场监督管理局办公室          2018年12月5日印发